# Antilles 09-2007	Exercice n°3  (4points) : traitement des eFFLUENts industriels

Correction © http://labolycee.org

1.PRINCIPE

1.1.(0,25) L’électrodéposition du cuivre est une transformation forcée, elle ne peut avoir lieu qu’à l’aide de l’apport d’énergie électrique du générateur.

1.2.(0,25) Le dépôt de cuivre est une réaction de réduction, qui se déroule à la cathode. Il a lieu sur l’électrode de carbone.

(0,125) 	Cu2+(aq) + 2 e– = Cu(s)

1.3. (0,125) L’électrode de titane est reliée à la borne positive du générateur de courant, elle « pompe » les électrons libérés par une réaction d’oxydation.

1.4. À l’anode, oxydation du réducteur H2O qui conduit à la formation de l’oxydant O2 :

(0,25)		2 H2O(l) = O2(g) + 4 e– + 4 H+(aq)

(0,125)		Couple oxydant/réducteur : O2(g) / H2O(l)

2.FONCTIONNEMENT EN CONTINU

2.1.(0,25) Cmo =  donc m0 = Cmo.V0

m0 = 900,0 ( 300 = 2,70(105 mg = 270 g

2.2.(0,125) mf = Cmf.V0

mf = 30,0 ( 300 = 9,00(103 mg = 9,00 g

(0,125) mCu = m0 – mf

mCu = 261 g

2.3.(0,25) n =

En fin de rinçage, il reste mf = 9,00 g de cuivre sous forme de cations Cu2+.

= 0,142 mol

Et il s’est déposé mCu = 261 g de cuivre métallique.

nCu =  = 4,11 mol.

| 2.4. (0,375) |  | 2 Cu2+(aq)+ 2 H2O(l) = 2 Cu (s) + O2 (g) + 4 H+ (aq) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| État | Avancement (mol) | Quantités de matières des espèces en jeu (mol) | Quantité d'électrons échangés (mol) |
| initial | 0 | n = 4,25 | excès | 0 | 0 | 0 | 0 |
| intermédiaire | x | n – 2x | excès | 2x | x | 4x | 4x |
| final | xf | n – 2xf = 0,142 | excès | 2xf = 4,11 | xf | 4xf | 4xf |

2.5.(0,25) nCu = 2xf 	donc xf = nCu/2

xf  = 4,11 / 2 = 2,055 mol

ou  = n – 2xf 	 alors 2xf = n –  soit xf =

xf = = 2,054 mol

On retient xf = 2,05 mol.

2.6.(0,25) Lorsque la réaction a lieu une fois, ce sont 4 électrons qui sont libérés à l’anode et consommés à la cathode.

Lorsque la réaction a lieu x mol de fois, ce sont 4x mol d’électrons qui sont échangés.

2.7.(0,25) Q = .F = 4xf.F

2.8. Q = I.(t donc 	I =

(0,5) 			 I = 		avec (t en s

avec xf = 2,054 mol

I =  = 36,7 A

avec xf = 2,055 mol

I = = 36,7 A

(0,125)		donc I = 36,7 A.

Remarque : il est toujours préférable d’utiliser la valeur non arrondie de xf.

3. INTÉRÊT PU PROCÉDÉ

3.1. D’après l’équation de précipitation

= .

(0,25)  = 4,11 ( (63,5 + 2(1,0 + 2(16,0) = 4,11 ( 97,5 = 4,0(102 g

Avec le procédé d’électrodéposition, on obtient mCu = 261 g de cuivre solide.

(0,125) Avec le procédé de précipitation, on obtient 4,0(102 g d’hydroxyde de cuivre solide, donc une masse plus importante.

3.2. Comparaison des deux procédés

3.2.1.(0,125) Avec le procédé de précipitation, il faudra extraire l’hydroxyde de cuivre Cu(HO)2 des eaux de rinçage avant de le traiter chimiquement.

3.2.2.(0,125) L’électrodéposition permet d’obtenir du cuivre métallique très pur déposé sur l’électrode en carbone. Ce cuivre est un produit directement utilisable.